|  | RESEL® # Resinas Poliuretânicas #### BLOQUEIOS |
| --- | --- |

Por décadas, PUs com ligações cruzadas têm ocupado um lugar de destaque no isolamento  de materiais elétricos e no revestimento de fios. Como materiais moldados por vazamento, PUs completam o espectro de resinas moldadas por vazamento, juntamente com os poliésteres insaturados, resinas epóxi e borrachas de silicone usadas por muitos anos nesta área. As resinas epóxi curadas a frio têm propriedades semelhantes às de PU, que apresentam vantagens econômicas.

| SPECIFICAÇÕES (SPECIFICATIONS) | RESEL® 301 | RESEL® 302 | RESEL® 502 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Isolamento de materiais elétricos e no revestimento de fios | Isolamento de materiais elétricos e no revestimento de fios | Isolamento de materiais elétricos e no revestimento de fios |
|  | Sempre na forma líquida, tem sua utilização no resinamento de circuitos eletro-eletrônicos. Apresentada na cor âmbar ou pigmentada segundo necessidades do cliente | Resina de baixa viscosidade para utilização no resinamento de circuitos eletro-eletrônicos. Apresentada na cor âmbar ou pigmentada segundo necessidades do cliente | Diferencia-se da Resel 302 por apresentar uma maior dureza e viscosidade menor. Apresentada na cor âmbar ou pigmentada segundo necessidades do cliente |
| Proporção Poliol : Prepolímero.................................. Tempo de Gel a 25C (ASTM D - 2471)................... Tempo de cura .......................................................... Máxima temperatura de cura (ASTM D - 2471)......... Densidade (20C ) (ASTM D - 792)............................ Viscosidade da mistura (inicial) (ASTM D-2669)........ Dureza (ASTM D - 2240)............................................ Absorção de água % (ASTM D - 570 )...................... Resistividade Volumétrica (ASTM D-257).................. Constante dielétrica a 25C (ASTM D - 150)............ Fator de Dissipação (ASTM D - 150)......................... Resistência de Isolamento (ASTM D-257)................ | 1 : 0,43 20 – 40 min < 24 horas <80C 0,9 - 1,0 g/m³ 1000 –1850 cps 40 – 85 Shore “A” 1,0% 10 12 ohms/cm 10 2 Hz 6.66 10 2 Hz 0.099 10 11 ohms | 1 : 0,7 15 - 30 min < 24 horas 95C máx. 1,0 - 1,1 g/cm³ 550 - 750 cps 70 – 90 Shore “D” 1,0% > 10 12 ohms/cm 10 6 Hz 10 4 Hz 10 15 ohms | 1 : 0,5 15 - 30 min <24 horas 95C máx. 1,0 - 1,2 g/cm³ 1350 – 1450 cps 40 – 85 Shore “A” 1,0% > 10 12 ohms/cm 10 6 Hz 10 4 Hz 10 15 ohms |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Os sistemas poliuretânicos GARICIN / PROQUICIN têm servido as áreas de telecomunicações, elétrico e eletrônicos por mais de quinze anos. A PROQUINOR oferece uma completa linha de sistemas poliuretânicos bi-coponentes especialmente designados para uso para bloqueio e encapsulação de componentes usados nestas indústrias. Estes sistemas consistem em dois componentes líquidos, o prepolímero PROQUICIN e o poliol GARICIN, que são facilmente misturados e curados em temperatura ambiente, produzindo elastômeros poliuretânicos de excelentes propriedades. Eles oferecem vantagens sobre os outros poliuretanos, baixa tensão até alta dureza, melhor repelência à umidade ( baixa permeabilidade aos vapores de umidade e absorção de água), melhor estabilidade hidrolítica, melhor absorção a sons e impactos, melhores propriedades de manuseio (baixa sensibilidade à umidade e conseqüentes gassing), baixa viscosidade, boas adesividade e resistência química e excelentes propriedades elétricas. |  |  |  |

Edição 2/2003