|  | RESPAN® Resina Expansiva TAMPONAMENTOS |
| --- | --- |

A Resina Respan é um produto poliuretânico bicomponente,  à base de ácido ricinoleico e seus derivados.

Sua obtenção é possível através do tratamento do ácido ricinoleico com alongadores de cadeia, modificadores da quantidade de hidroxila reativa na  cadeia molecular, além da adição de agentes químicos de expansão e catalisadores de controle de reação.

A introdução de tensoativos permite um fino controle das células, sem que sejam necessários equipamentos especiais no momento da aplicação.

Sua formulação garante uma alta resistência a intempéries, baixa  absorção de água, o que lhe confere especial vantagem para a aplicação em tamponamento de dutos, em locais suscetíveis a inundações.

A Resina Respan  é comercializada comumente em embalagens de 200  e 400 gramas , acondicionadas em pouches bipartidos, onde basta uma pressão em um dos lados para que a barreira existente entre eles se rompa, permitindo a mistura, na própria embalagem, sem que seja necessário abri-la.

Os pouches são munidos de uma segunda barreira que deverá ser rompida após a mistura dos componentes e esta dará acesso ao bico aplicador.

A Resina Respan é indicada para o tamponamento, não só em dutos desocupados, bem como nos que já suportam cabos, em qualquer quantidade ou calibre, uma vez que, aplicada no estado líquido, ao se expandir, penetra em quaisquer orifícios, proporcionando total vedação.

Sua formulação permite que ela se rompa quando o cabo for tracionado, em caso de necessidade de se retirar um cabo de um duto tamponado,

| ESPECIFICAÇÕES ###### TÉCNICAS | Peso Líquido | 200 g |
| --- | --- | --- |
|  | Proporção Poliol : Prepolímero | 1 : 1,63 |
|  | Indice | 105 |
|  | Tempo de Creme | 32 – 35 seg |
|  | Tempo de Evolução | 58 – 65 seg |
|  | Densidade (média) | 30 -70 Kg/m3 |
|  | Absorção de Água (média) | 0,48 % |
|  | Estabilidade Dimensional (média) | 0,098 % |
|  | Temperatura máxima de reação (média) | 80ºC |

Edição 2/2003